开封市工商局2015年第四季度流通领域男士C类服装、羊毛羊绒衫商品质量抽查检验结果汇总表

| 序号 | 样品 名称 | 被抽检人 | 标称商标 | 标称生产企业 | 规格型号 | 综合判定 （合格/不合格） | 不合格项 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 女式羊毛衫 | 龙亭区晶莹毛衫店 | 培蓉 | 上海培蓉制衣有限公司 | 160/84A | 合格 | / |
| 2 | 羊毛衫 | 龙亭区晶莹毛衫店 | 鹿姿 | 上海娇歌服饰有限公司 | 110 | 不合格 | 纤维含量、使用说明 |
| 3 | 毛呢上衣 | 龙亭区犁人坊服装店 | 欧尔姿 | 上海凯丽服饰有限公司 | 165/88A（L） | 不合格 | 纤维含量和耐皂洗色牢度(沾色)、使用说明 |
| 4 | 羊毛衫 | 龙亭区云之峰服饰店 | 步森 | 浙江步森服饰股份有限公司 | 180/96B | 合格 | / |
| 5 | 男衫 | 兰红林 | 赛兔 | 上海丰莱针织服饰有限公司 | 115cm | 不合格 | 使用说明 |
| 6 | 针织女衫 | 兰红林 | 小绵羊 | 上海青莹服饰有限公司 | 120 | 不合格 | 纤维含量、使用说明 |
| 7 | 毛衫 | 王静 | 老人头 | 上海欧塞德斯服饰有限公司 | 115 | 不合格 | 耐碱汗渍色牢度(沾色)、使用说明 |
| 8 | 青藏牧王毛衫 | 王静 | 青藏牧王 | 制造商：上海巴布黎江南织造有限公司 | 180/96A（120） | 不合格 | 使用说明 |
| 9 | 女衫 | 孙予惠 | 三利 | 三利集团有限公司 | 120 | 不合格 | 纤维含量、使用说明 |
| 10 | 时尚羊绒大衣 | 张利华 | 梦欧菲尚 | 武汉梦杰服饰有限公司 | 160/84A | 不合格 | 纤维含量、使用说明 |
| 11 | 风衣 | 尉氏县城关镇舒心服饰店 | 尼博卡尔 | 北京英可威服装有限公司 | 175/92A（L） | 不合格 | 纤维含量、耐水色牢度（沾色） |
| 12 | 大衣 | 尉氏县城关镇马德尼拉服装店 | 马德·尼拉 | 深圳市马克杰克服装有限公司 | 50 | 不合格 | 纤维含量 |
| 13 | 休闲服 | 尉氏县城关镇舒心服饰店 | NEW BALANCE | 苏州英格飞鲨服饰有限公司 | 185/100A（XXL） | 不合格 | 纤维含量 |
| 14 | 休闲便装 | 尉氏县欧尚时装店 | 威狐男装 | 江苏汤尼威尔服饰有限公司 | 185/100A（52） | 不合格 | 纤维含量 |
| 15 | 羊绒大衣 | 尉氏县城关凯强百货商行 | 比雨竹 | 武汉市比雨竹时装有限公司 | 160/84A（M） | 不合格 | 纤维含量 |
| 16 | 羊绒大衣 | 开封市衣缘服饰有限公司 | 蘭之草 | 武汉思羽蓝服饰有限公司 | 170/92A | 不合格 | 使用说明 |
| 17 | 时尚外套 | 开封市衣缘服饰有限公司 | 泰芙莱 | 武汉德尔雅时装有限公司 | 180/100A（XXL） | 不合格 | 纤维含量、使用说明 |
| 18 | 手工双面大衣 | 开封市衣缘服饰有限公司 | 美蒂美澳 | 北京盈春服装服饰有限公司 | 165/88A（L） | 不合格 | 使用说明 |
| 19 | 大衣 | 陈淮州 | 千黛百合 | 浙江千黛百合服饰有限公司 | 170/92A | 合格 | / |
| 20 | 大衣 | 陈淮州 | 千黛百合 | 浙江千黛百合服饰有限公司 | 160/84A | 合格 | / |